Антивандальное защитное покрытие «Красивые Стены» (мод. «Кристалл»)

Назначение: покрытие предназначено для обработки различных поверхностей с целью их защиты от проявлений вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски.

Покрытие подходит для поверхностей из различных материалов: металл, дерево, стекло, кафель, бетон, пластик и др. Защищает от различных клеев, скотча (липкой ленты), различных видов краски, в том числе маркеров и краски для граффити.

Эффект достигается за счёт малого сцепления загрязняющих веществ с поверхностью, обработанной антивандальным покрытием. Удаление листовок, наклеенных с помощью клея или скотча, происходит без прикладывания усилий, при этом высохший клей полностью остаётся на бумаге, а поверхность, обработанная антивандальным покрытием, остаётся чистой.

Свойства: при нанесении покрытие обеспечивает хорошую адгезию (сцепляемость) с большинством видов поверхностей: металлами, стеклом, деревом, бетоном, кирпичом, многими видами пластика, керамикой, в том числе окрашенными различными видами красок (кроме акриловых), и другими поверхностями. Малая адгезия к полиэтиленам, ПВХ, акрилам, краскам на масляной основе, некоторым видам полимеров. Покрытие создаёт минимальную усадку, не вызывает коррозии. Обработанные поверхности не обесцвечиваются, создаётся ровный прозрачный глянцевый слой.Термоустойчивость высохшего покрытия: от -60°С до +140°С. Покрытие не горит, не пахнет и безвредно для людей(сертификат пожарной безопасности №RU.31382.04ИБК0.В00070 выдан ООО «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности» рег.№ РОСС RU.31382.04ИБК0; сертификат соответствия № РОССRU.АГ91.Н00227 выдан ООО «БизнесМаркет» рег.№ РОСС RU.0001.11АГ91).

Описание: антивандальное защитное покрытие «Красивые стены» (мод. «Кристалл») представляет собой двухкомпонентный состав. Химически, это полимерное высокомолекулярное кремнийорганическое соединение. Полимеризация покрытия происходит за счёт смешивания с компонентами отвердителя КС-К. После нанесения слоя на поверхность (рекомендуемая толщина ~0,1 мм.), покрытие постепенно застывает и набирает прочность в течение 1-20 часов (до 48 часов при t° 2-12°С).

Способ нанесения:Перелить основу в чистую сухую ёмкость, затем добавить отвердитель КС-К в соотношении 60 граммов отвердителя на 1 кг основы и перемешать ручным или автоматическим инструментом в течение 1-2 минут. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +1°С и влажности воздуха не более 85%, на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить одним слоем на чистую, сухую и обезжиренную поверхность.Для обезжиривания допускается использование уайт-спирита или обезжиривателя. Наносить при помощи флейцевой кисти, валика или распылителя для краски. На пористых поверхностях рекомендуется увеличить толщину слоя в 2 раза или предварительно прогрунтовать поверхность для уменьшения расхода состава. После смешивания компонентов состав необходимо израсходовать в течение 1 часа. Не разбавлять состав с водой. После использования, при необходимости, промыть инструмент бензином или уайт-спиритом до начала застывания состава. Незамешанные неиспользованные компоненты перелить в чистую ёмкость, герметично закрыть, не допуская контакта с воздухом. Срок хранения сокращается до 3-4 месяцев. Замешанный состав дальнейшему хранению не подлежит.

Расход покрытия: 1 литр на 5-7 м².

Время высыхания: достижение рабочего состояния после нанесения – не менее 1 часа. Полная готовность обработанной поверхности и пригодность к отмыванию загрязнений: при t° 20-30°С – 24 часа; при t°2-12°С – 48 часов после нанесения.

Для очистки обработанной поверхности от загрязнений, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, оттереть поверхность мягкой хлопковой тканью, пропитанной растворителем серии «646» или, в случае его отсутствия, раствором ПАВ. Наклеенные листовки удаляются без усилий, аккуратно потянув за край. Для очистки обработанной поверхности от пыли рекомендуется использование липкого ролика.

Срок службы: правильно нанесённое покрытие служит до 10 лет при отсутствии механического воздействия. Для продления срока службы покрытия рекомендуется удалять загрязнения с помощью растворителя «646», аккуратно воздействуя на поверхность мягкой тканью.

Технические характеристики «Красивые Стены» (мод.«Кристалл»)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| До отверждения |
| Внешний вид основы | Однородная прозрачная жидкость |
| Внешний вид отвердителя | Однородная прозрачная жидкость |
| Плотность основы | 1,0 – 1,05 кг/дм³ |
| Плотность отвердителя | 0,95 кг/дм³ |
| Вязкость основы по ВЗ-4 | 80-120 |
| Вязкость отвердителя по ВЗ-4 | 10-15 |
| Соотношение компонентов для смешивания | 100 ч основы : 6 ч отвердителя (по массе) |
| Способ нанесения | Кисть, валик, распылитель |
| Расход | 0,125 – 0,2 л/м² |
| Температура нанесения | +1°С – +40°С |
| Жизнеспособность | 60-90 мин |
| Время сушки до образования плёнки | 10-20 мин |
| Время полного высыхания | 4-24 часа |
| После отверждения |
| Внешний вид плёнки | Глянцевый однородный слой, резиноподобный на ощупь, оптически прозрачный |
| Температура эксплуатации | -60°С – +140°С |
| Твёрдость | 25 А, Шор |
| Прочность на разрыв | 1,3 Н/мм² |
| Светопропускаемость в слое 0,1мм | 95-98% |

Антивандальное защитное покрытие «Красивые Стены» (мод. «Стандарт»)

Назначение: покрытие предназначено для обработки различных поверхностей с целью их защиты от проявлений вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски.

Покрытие подходит для поверхностей из различных материалов: металл, дерево, стекло, кафель, бетон, пластик и др. Защищает от различных клеев, скотча (липкой ленты), различных видов краски, в том числе маркеров и краски для граффити.

Эффект достигается за счёт малого сцепления загрязняющих веществ с поверхностью, обработанной антивандальным покрытием. Удаление листовок, наклеенных с помощью клея или скотча, происходит без прикладывания усилий, при этом высохший клей полностью остаётся на бумаге, а поверхность, обработанная антивандальным покрытием, остаётся чистой.

Свойства: при нанесении покрытие обеспечивает хорошую адгезию (сцепляемость) с большинством видов поверхностей: металлами, стеклом, деревом, бетоном, кирпичом, многими видами пластика, керамикой, в том числе окрашенными различными видами красок (кроме акриловых), и другими поверхностями. Малая адгезия к полиэтиленам, ПВХ, акрилам, краскам на масляной основе, некоторым видам полимеров. Покрытие создаёт минимальную усадку, не вызывает коррозии. Обработанные поверхности не обесцвечиваются, создаётся ровный прозрачный резиноподобный слой с визуальным эффектом «мокрой поверхности». Термоустойчивость высохшего покрытия: от -50°С до +150°С. Высохшее покрытие не горит, не пахнет и безвредно для людей (сертификат пожарной безопасности №RU.31382.04ИБК0.В00070 выдан ООО «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности» рег.№   РОСС RU.31382.04ИБК0; сертификат соответствия   № РОССRU.АГ91.Н00227 выдан ООО «БизнесМаркет» рег.№ РОСС RU.0001.11АГ91)

Описание: антивандальное защитное покрытие «Красивые стены» (мод. «Стандарт») представляет собой однородный состав, белёсый в массе и прозрачный в тонком слое. Химически, это полимерное высокомолекулярное кремнийорганическое соединение. Полимеризация покрытия происходит за счёт влаги, содержащейся в воздухе. После нанесения слоя на поверхность (рекомендуемая толщина ~0,1 мм.), покрытие постепенно застывает и набирает прочность в течение 4-48 часов (до 96 часов при t° 2-12°С).

Способ нанесения: перед использованиемтщательно перемешать состав, встряхнув тару. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°С и влажности воздуха не более 85%, на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При наружных работах и температуре воздуха ниже +5°С использовать состав комнатной температуры (не ниже +10°С), а поверхность предварительно рекомендуется прогреть для улучшения адгезии. Не наносить на промёрзшие поверхности! Наносить одним слоем на чистую, сухую и обезжиренную поверхность, очищенную от пыли и грязи. В случае, если поверхность будет грязной или пыльной, адгезия покрытия окажется низкой, и оно может со временем отслоиться! Наносить при помощи флейцевой кисти, поролонового валика или распылителя для краски. На пористые поверхности (бетон, кирпич) рекомендуется нанести второй слой через 15-20 минут после нанесения первого (мокрым по мокрому) или предварительно прогрунтовать поверхность. Состав необходимо израсходовать в течение 1-2 часов (в зависимости от температуры окружающего воздуха). Не разбавлять состав с водой. После использования, при необходимости, промыть инструмент бензином или уайт-спиритом до начала застывания состава. Неиспользованный состав перелить в стеклянную или полиэтиленовую (HDPE) тару, плотно закрыв и обеспечив отсутствие воздуха в таре. Срок хранения перелитого состава сокращается до 1-2 месяцев.

Расход покрытия: в один слой: 1 литр на 5-7 м².

Время высыхания: достижение рабочего состояния после нанесения – не менее 12 часов. Полная готовность обработанной поверхности и пригодность к отмыванию загрязнений: при t° 20-30°С – 48 часов; при t°2-12°С – 96 часов после нанесения.

Для очистки обработанной поверхности от загрязнений, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, оттереть поверхность мягкой хлопковой тканью, пропитанной растворителем серии «646» или, в случае его отсутствия, раствором с содержанием ПАВ (раствором моющего средства). Не использовать абразивные средства (жёсткие губки, щётки и т.д.) – они могут повредить покрытие! Наклеенные листовки удаляются без усилий, аккуратно потянув за край. Для очистки обработанной поверхности от пыли рекомендуется использование липкого ролика.

Срок службы: правильно нанесённое покрытие служит до 10 лет при отсутствии механического или химического воздействия. Для продления срока службы покрытия рекомендуется удалять загрязнения с помощью растворителя «646», аккуратно воздействуя на поверхность мягкой тканью.

Технические характеристики «Красивые Стены» (мод.«Стандарт»)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| До отверждения |
| Внешний вид | Однородный, белёсый, прозрачный в тонком слое |
| Плотность | 0,77 – 0,80 кг/дм³ |
| Вязкость по ВЗ-4 | 20-30 |
| Способ нанесения | Кисть, валик, распылитель |
| Расход | 0,125 – 0,2 л/м² |
| Температура нанесения | +1°С – +40°С |
| Жизнеспособность | 60-120 мин |
| Время сушки до образования плёнки | 15-30 мин |
| Время полного высыхания | 24-48 часов |
| После отверждения |
| Внешний вид плёнки | Матовый однородный слой, резиноподобный на ощупь |
| Температура эксплуатации | -50°С – +150°С |
| Твёрдость | 25 А, Шор |
| Прочность на разрыв | 1,3 Н/мм² |
| Светопропускаемость в слое 0,1мм | 75-80% |